# 2.3.3. Гигиена питания. Тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами

# Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00
" Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 апреля 2000 г.)

ГАРАНТ:

В дополнение к настоящим гигиеническим нормативам см. ГН 2.3.3.1019-01 "2.3.3. Гигиена питания, тара, посуда, упаковка, оборудование и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами. Предельно допустимое количество миграции альдегидов (в том числе формальдегида) из оболочки искусственной белковой подобно "Белкозин", утвержденный Главным государственным санитарным врачом РФ 13 февраля 2001 г.

Введены взамен СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"

Дата введения 1 августа 2000 г.

# Общие положения

Изделия, изготовленные из полимерных и других синтетических материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, не должны отдавать в контактирующие с ними модельные растворы и воздушную среду вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции, а также соединения, способные вызвать канцерогенный, мутагенный и другие отдаленные эффекты.

Санитарно-химические исследования изделия проводятся в установленном порядке.

ГАРАНТ:

См. Методические указания "Санитарно-химические исследования на промышленных предприятиях" утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР от 12 января 1976 г. N 1401-76

Значения ДКМ (мг/л) - допустимых количеств миграции химических веществ являются основными критериями оценки при проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для использования в контакте с продуктами питания, влажность которых превышает 15%. Определение уровня миграции химических веществ в этом случае проводится на модельных средах (дистиллированной воде, слабых растворах кислот и др.), имитирующих свойства предполагаемого ассортимента пищевых продуктов, при температурно-временных режимах, воспроизводящих реальные условия эксплуатации изделий.

Количественное содержание в модельных средах идентифицированных веществ не должно превышать установленные для них значения ДКМ.

Значениями ПДК_в(мг/л) - предельно допустимых концентраций химических веществ в питьевой воде, следует руководствоваться только в том случае, когда для идентифицированного вещества значение ДКМ не установлено (отсутствует).

При проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для контакта с сухими продуктами питания, влажность которых не превышает 15%, определение выделяемых химических веществ проводится в воздушной среде, при температурно-временных режимах, отражающих реальные условия эксплуатации изделий. Найденные количества оценивают исходя из допустимых количеств данных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Значения ПДКс.с. (мг/м3) - предельно допустимых среднесуточных концентраций химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест являются критериями, по которым следует оценивать установленный уровень миграции в воздухе.

При отсутствии значения ПДК_с.с. для идентифицированного вещества рекомендуется руководствоваться значениями ОБУВ мг/м3 - ориентировочно безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГАРАНТ:

См. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 92

Наряду с гигиеническими нормативами указаны классы опасности химических веществ при содержании их в воде и в воздухе. По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделены на четыре класса опасности: 1 класс - вещества чрезвычайно опасные, 2 класс - вещества высокоопасные, 3 класс - вещества умеренно опасные, 4 класс - вещества малоопасные, в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки продуктов детского питания, изготовления товаров детского ассортимента, миграция химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности не допускается.

Документ содержит основные виды материалов (полимерных, синтетических, сталей, сплавов и других), предназначенных для использования в контакте с продуктами питания и основные химические вещества, присущие каждому виду материалов, которые следует контролировать при проведении типовых санитарно-химических исследований.

Жирным шрифтом выделены вещества, определением которых можно ограничиться при проведении приемосдаточных испытаний продукции отечественного производства, выпускаемой по утвержденной нормативно-технической документации.

При периодических испытаниях необходимо гигиеническую оценку осуществлять по гигиеническим показателям, указанным в гигиеническом заключении на продукцию.

В приложении 1 приведен алфавитный перечень контролируемых химических веществ, элементов с указанием методов их определения.

В приложении 2 - методы определения (перечень).

В приложении 3 - рекомендации по выбору контролируемых показателей при исследовании комбинированных, композиционных материалов, а также материалов, не вошедших в настоящий перечень.

В приложении 4 - перечень веществ, имеющих значения ДКМ, подлежащих уточнению.

Перечень контролируемых показателей составлен на основании результатов исследовательских работ, выполненных Научно-практическим центром по чрезвычайным ситуациям и гигиенической экспертизе Минздрава России и других учреждений госсанэпидслужбы, анализа литературных данных по российским и зарубежным источникам, а также данных, представленных изготовителями продукции по условиям синтеза, производства и рецептурным составам материалов.

Этот перечень не может являться окончательным. В связи с этим информацию о результатах исследований в области гигиенической оценки материалов, изделий, контактирующих с продуктами питания, содержащую дополнительные данные, просим направлять в адрес Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.

Замечания, пожелания, рекомендации по совершенствованию перечня просим направлять в Комиссию по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Минздрава России.

Таблица 1

# Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов, изделий, контактирующих с продуктами питания

┌─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│Наименование │Контролируе- │ДКМ, мг/л│ПДК_в,│Класс │ПДК_с │ ОБУВ │Класс │

│ материала,  │     мые     │         │ хим. │опас- │ с.,  │а.в., │опас- │

│   изделия   │ показатели  │         │в-в в │ности │мг/м3 │мг/м3 │ности │

│             │             │         │питье-│      │      │      │      │

│             │             │         │ вой  │      │      │      │      │

│             │             │         │воде, │      │      │      │      │

│             │             │         │ мг/л │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1            │2            │    3    │  4   │  5   │  6   │  7   │  8   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│       1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе        │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│1.1.         │формальдегид │  0,100  │      │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│Полиэтилен   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ПЭВД, ПЭНД),│ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│полипропилен,├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│сополимеры   │этилацетат   │  0,100  │      │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│пропилена   с├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│этиленом,    │гексан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│полибутилен, ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полиизобути- │гептан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│лен,         ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│комбинирован-│гексен       │    -    │  -   │  -   │0,085 │  -   │  3   │

│ные материалы├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│на     основе│гептен       │    -    │  -   │  -   │0,065 │  -   │  3   │

│полиолефинов │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.2.         │             │         │      │      │      │      │      │

│Полистироль- │             │         │      │      │      │      │      │

│ные пластики:│             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полистирол   │стирол       │  0,010  │  -   │  2   │0,002 │  -   │  2   │

│(блочный,    ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│суспензион-  │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│ный,         ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ударопрочный)│метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │этилбензол   │    -    │0,010 │  4   │0,020 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│сополимер    │стирол       │  0,010  │  -   │  2   │0,002 │  -   │  2   │

│стирола     с├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│акрилонитри- │акрилонитрил │  0,020  │  -   │  2   │0,030 │  -   │  2   │

│лом          │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензальдегид │    -    │0,003 │  4   │0,040 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│АБС-пластики │стирол       │  0,010  │  -   │  2   │0,002 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │акрилонитрил │  0,020  │  -   │  2   │0,030 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │альфа-метилс-│    -    │0,100 │  3   │0,040 │  -   │  3   │

│             │тирол        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │этилбензол   │    -    │0,010 │  4   │0,020 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензальдегид │    -    │0,003 │  4   │0,040 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ксилолы      │    -    │0,050 │  3   │0,200 │  -   │  3   │

│             │(смесь       │         │      │      │      │      │      │

│             │изомеров)    │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│сополимер    │стирол       │  0,010  │  -   │  2   │0,002 │  -   │  2   │

│стирола     с├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│метилметакри-│метилметакри-│  0,250  │  -   │  2   │0,010 │  -   │  3   │

│латом        │лат          │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│сополимер    │стирол       │  0,010  │  -   │  2   │0,002 │  -   │  2   │

│стирола     с├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│метилметакри-│метилметакри-│  0,250  │  -   │  2   │0,010 │  -   │  3   │

│латом       и│лат          │         │      │      │      │      │      │

│акрилонитри- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│лом          │акрилонитрил │  0,020  │  -   │  2   │0,030 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│сополимер    │стирол       │  0,010  │  -   │  2   │0,002 │  -   │  2   │

│стирола     с├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│альфа-метилс-│альфа-метилс-│    -    │0,100 │  3   │0,040 │  -   │  3   │

│тиролом      │тирол        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензальдегид │    -    │0,003 │  4   │0,040 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетофенон   │    -    │0,100 │  3   │0,003 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│сополимеры   │стирол       │  0,010  │  -   │  2   │0,002 │  -   │  2   │

│стирола     с├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│бутадиеном   │бутадиен     │    -    │0,050 │  4   │1,000 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ксилолы      │    -    │0,050 │  3   │0,200 │  -   │  3   │

│             │(смесь       │         │      │      │      │      │      │

│             │изомеров)    │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│вспененные   │стирол       │  0,010  │  -   │  2   │0,002 │  -   │  2   │

│полистиролы  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │этилбензол   │    -    │0,010 │  4   │0,020 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кумол        │         │0,100 │  3   │0,014 │  -   │  4   │

│             │(изопропил-  │    -    │      │      │      │      │      │

│             │бензол)      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.3.         │             │         │      │      │      │      │      │

│Поливинилхло-│             │         │      │      │      │      │      │

│ридные       │             │         │      │      │      │      │      │

│пластики     │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│жесткий   ПВХ│винил        │0,010 1,0│  -   │  2   │0,010 │  -   │  1   │

│пластифициро-│хлористый    │мг/кг (1 │      │      │      │      │      │

│ванный   ПВХ,│             │  ppm)   │      │      │      │      │      │

│дополнительно│             │готового │      │      │      │      │      │

│к            │             │ изделия │      │      │      │      │      │

│показателям, ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│указанным для│ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│жесткого  ПВХ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│следует      │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│определять   │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │олово (Sn)   │    -    │2,000 │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │диоктилфталат│  2,000  │  -   │  3   │  -   │0,020 │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │дидодецилфта-│  2,000  │  -   │  3   │  -   │0,100 │  -   │

│             │лат          │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │диизододецил-│  2,000  │  -   │  3   │  -   │0,030 │  -   │

│             │фталат       │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│             │*дибутилфта- │               не допускается               │

│             │лат          │                                            │

├─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│* Пластификатор дибутилфталат не  разрешен  для  полимерных  материалов,│

│предназначенных для контакта с продуктами питания.                      │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│1.4. Полимеры│винилацетат  │    -    │0,200 │  2   │0,150 │  -   │  3   │

│на     основе├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│винилацетата │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│и         его├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│производных: │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│поливинилаце-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│тат          │гексан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│поливиниловый├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│спирт        │гептан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│сополимерная ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│дисперсия    │             │         │      │      │      │      │      │

│венилацетата ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│с            │             │         │      │      │      │      │      │

│дибутилмалеи-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│натом        │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.5.         │гексан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│Полиакрилаты │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │гептан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │акрилонитрил │  0,020  │      │  2   │0,030 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метилакрилат │    -    │0,020 │  4   │0,010 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метилметакри-│  0,250  │  -   │  2   │0,010 │  -   │  3   │

│             │лат          │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутилакрилат │    -    │0,010 │  4   │0,0075│  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.6.         │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│Полиорганоси-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│лаксаны      │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│(силиконы)   │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.7.         │Е-капролактам│  0,500  │  -   │  4   │0,060 │  -   │  3   │

│Полиамиды:   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полиамид    6│бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│(поликапроа- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│мид, капрон) │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полиамид  66 │гексаметилен-│  0,010  │  -   │  2   │0,001 │  -   │  2   │

│(полигексаме-│диамин       │         │      │      │      │      │      │

│тиленадипа-  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│мид, найлон) │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полиамид  610│гексаметилен-│  0,010  │  -   │  2   │0,001 │  -   │  2   │

│(полигексаме-│диамин       │         │      │      │      │      │      │

│тиленсебаци- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│намид)       │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.8.         │этиленгликоль│    -    │1,000 │  3   │  -   │1,000 │  -   │

│Полиуретаны  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутилацетат  │    -    │0,100 │  4   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.9.         │             │         │      │      │      │      │      │

│Полиэфиры:   │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полиэтиленок-│формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│сид          │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полипропиле- │метилацетат  │    -    │0,100 │  3   │0,070 │  -   │  4   │

│ноксид       │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│политетраме- │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│тиленоксид   │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полифенилено-│фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│ксид         │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полиэтиленте-│ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│рефталат    и├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│сополимеры на│этиленгликоль│    -    │1,000 │  3   │  -   │1,000 │  -   │

│основе       ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│терефталевой │диметилтереф-│    -    │1,500 │  4   │  -   │  -   │  -   │

│кислоты      │талат        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│поликарбонат │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │дифенилолпро-│  0,010  │  -   │  4   │  -   │0,040 │  -   │

│             │пан          │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиленхлорид│    -    │7,500 │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │(дихлорметан)│         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хлорбензол   │    -    │0,020 │  3   │0,100 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полисульфон  │дифенилолпро-│  0,010  │  -   │  4   │      │0,040 │  -   │

│             │пан          │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полифенилен- │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│сульфид      │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │дихлорбензол │    -    │0,002 │  3   │  -   │0,030 │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бор (В)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │             │         │      │      │      │      │      │

│использовании├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│в    качестве│фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│связующего:  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│фенолоформа- │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│льдегидных   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│смол,        │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│кремнийорга- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│нических смол│ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│эпоксидных   │эпихлоргидрин│  0,100  │  -   │  2   │0,200 │  -   │  2   │

│смол         │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │дифенилолпро-│  0,010  │  -   │  4   │  -   │0,040 │  -   │

│             │пан          │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.11.        │             │         │      │      │      │      │      │

│Фторопласты: │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│фторопласт-3,│фтор-ион     │  0,500  │  -   │  2   │      │      │  -   │

│фторопласт-4,│(суммарно)   │         │      │      │      │      │      │

│тефлон       │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │      │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │гексан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │гептан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  0   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.12.        │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│Пластмассы на├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│основе       │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│фенолоальде- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│гидных   смол│фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│(фенопласты) │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.13.        │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│Полиформаль- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│дегид        │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.14.        │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│Аминопласты  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(массы       │             │         │      │      │      │      │      │

│прессованные │             │         │      │      │      │      │      │

│карбамидо-  и│             │         │      │      │      │      │      │

│меламинофор- │             │         │      │      │      │      │      │

│мальдегидные)│             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.15.        │эпихлоргидрин│  0,100  │  -   │  2   │0,200 │  -   │  2   │

│Полимерные   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│материалы  на│фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│основе       ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│эпоксидных   │дифенилолпро-│  0,010  │  -   │  4   │  -   │0,040 │  -   │

│смол         │пан          │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.16.        │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│Иономерные   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│смолы, в т.ч.│ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│серлин       │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.17.        │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│Целлюлоза    │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.18.        │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│Эфирцеллюлоз-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ные          │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│пластмассы   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(этролы)     │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1.19.        │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│Коллаген     ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(биополимер) │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутилацетат  │    -    │0,100 │  4   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                             2. Парафины и воски                        │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│2.1. Парафины│гексан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│и воски      │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │гептан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┴──────┼──────┼──────┴──────┴──────┤

│             │бенз(а)пирен │ не допускается │  1   │   не допускается   │

│             ├─────────────┼─────────┬──────┼──────┼──────┬──────┬──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │      │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│               3. Бумага, картон, пергамент, подпергамент               │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│3.1. Бумага  │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,10   │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.2.   Бумага│гексан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│парафинирова-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│нная         │гептан       │  0,100  │  -   │  4   │  -   │  -   │  -   │

│дополнительно├─────────────┼─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│к            │бенз(а)пирен │               не допускается               │

│показателям, │             │                                            │

│указанным для│             │                                            │

│бумаги,      │             │                                            │

│следует      │             │                                            │

│определять   │             │                                            │

├─────────────┼─────────────┼─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│3.3. Картон  │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутилацетат  │    -    │0,100 │  4   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │      │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ксилолы      │    -    │0,050 │  3   │0,200 │  -   │  3   │

│             │(смесь       │         │      │      │      │      │      │

│             │изомеров)    │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Сг 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│картон       │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│мелованный   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│дополнительно│алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│следует      ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│определять   │барий (Ba)   │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.4.   Картон│бутилацетат  │    -    │0,100 │  4   │0,100 │  -   │  4   │

│макулатурный*│             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ксилолы      │    -    │0,050 │  3   │0,200 │  -   │  3   │

│             │(смесь       │         │      │      │      │      │      │

│             │изомеров)    │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │барий (Ba)   │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│* Бумага и картон, содержащие макулатуру, могут быть использованы только│

│для упаковки пищевых продуктов с влажностью не более 15%.               │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│3.5.   Картон│этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│фильтроваль- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ный          │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             │спирт        │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │0,030 │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│с добавлением│Е-капролактам│  0,500  │  -   │  4   │0,060 │  -   │  3   │

│полиамидэпих-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│лоргидриновых│фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│смол         │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │эпихлоргидрин│  0,100  │  -   │  2   │0,200 │  -   │  2   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│с добавлением│алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │      │

│алюминия     │             │         │      │      │      │      │      │

│мелкодисперс-│             │         │      │      │      │      │      │

│ного         │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│с добавлением│алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│диатомита    │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бериллий (Be)│ 0,0002  │  -   │  1   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.6.         │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│Пергамент    ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│растительный │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │      │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│3.7.         │этилацетат   │  0,100  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│Подпергамент ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(бумага     с│формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│добавками,   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│имитирующими │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│свойства     ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│пергамента   │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│растительно- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│го)          │эпихлоргидрин│  0,100  │  -   │  2   │0,200 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │Е-капролактам│  0,500  │  -   │  4   │0,060 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бензол       │    -    │0,010 │  2   │0,100 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │толуол       │    -    │0,500 │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ксилолы      │    -    │0,050 │  3   │0,200 │  -   │  3   │

│             │(смесь       │         │      │      │      │      │      │

│             │изомеров)    │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │      │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                     4. Стекло и изделия из стекла                      │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│4.1.     Тара│             │         │      │      │      │      │      │

│стеклянная   │             │         │      │      │      │      │      │

│для   пищевых│             │         │      │      │      │      │      │

│продуктов    │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│стекла       │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│бесцветные  и├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│полубелые    │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│стекла       │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│зеленые      │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│стекла       │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│коричневые   │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│стекла       │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│хрустальные  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│дополнительно│барий (Ba)   │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│при    оценке│             │         │      │      │      │      │      │

│бариевого    │             │         │      │      │      │      │      │

│хрусталя     │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│дополнительно│             │         │      │      │      │      │      │

│при          │             │         │      │      │      │      │      │

│окрашивании  │             │         │      │      │      │      │      │

│в:           │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│голубой цвет │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│синий цвет   │кобальт (Co) │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│красный цвет │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│желтый цвет  │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │барий (Ba)   │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│4.2.  Изделия│             │         │      │      │      │      │      │

│из  стекла  с│             │         │      │      │      │      │      │

│декоративным │             │         │      │      │      │      │      │

│покрытием    │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│титаном,     │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │      │

│нитридом     ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│титана,      │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│диоксидом    ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│титана       │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│цирконием,   │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│нитридом     ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│циркония,    │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│диоксидом    ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│циркония     │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│хромом       │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бор (В)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                        5. Керамические изделия                         │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│5.1.         │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│Керамические ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│изделия      │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │барий (Ba)   │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│использовании├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│свинцовых    │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│глазурей    *│             │         │      │      │      │      │      │

│при          │             │         │      │      │      │      │      │

│использовании│             │         │      │      │      │      │      │

│селено-кадми-│             │         │      │      │      │      │      │

│евых глазурей│             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │барий (Ba)   │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│использовании│             │         │      │      │      │      │      │

│баритовых    │             │         │      │      │      │      │      │

│глазурей     │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│* В России используется только бессвинцовая, фриттованная глазурь.      │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│при          │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│использовании│             │         │      │      │      │      │      │

│красителей,  │             │         │      │      │      │      │      │

│обеспечиваю- │             │         │      │      │      │      │      │

│щих          │             │         │      │      │      │      │      │

│розово-корич-│             │         │      │      │      │      │      │

│невые оттенки│             │         │      │      │      │      │      │

│и черный цвет│             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│использовании├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│зеленых     и│хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│черных       ├─────────────┤  0,100  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│красителей   │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │кобальт (Co) │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│использовании│             │         │      │      │      │      │      │

│синих        │             │         │      │      │      │      │      │

│красителей   │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│использовании├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│желтых       │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│красителей   │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                     6. Изделия из фарфора и фаянса                     │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│6.1.  Изделия│свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│из фарфора  и├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│фаянса      с│кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│подглазурной │             │         │      │      │      │      │      │

│росписью     │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │кобальт (Со) │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│добавлении  в│             │         │      │      │      │      │      │

│фарфоровую   │             │         │      │      │      │      │      │

│массу   окиси│             │         │      │      │      │      │      │

│кобальта     │             │         │      │      │      │      │      │

│дополнительно│             │         │      │      │      │      │      │

│следует      │             │         │      │      │      │      │      │

│определять:  │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│использовании├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│бессвинцовых │бор (В)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│глазурей     │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │литий (Li)   │    -    │0,030 │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│использовании├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│баритовых    │барий (Ba)   │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│глазурей     │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │             │         │      │      │      │      │      │

│использовании│             │         │      │      │      │      │      │

│окрашенных   │             │         │      │      │      │      │      │

│глазурей:    │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│розовые      │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│голубые      │кобальт (Co) │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│желтые       │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│6.2.  Изделия│дополнительно│         │      │      │      │      │      │

│из фарфора  и│контролируе- │         │      │      │      │      │      │

│фаянса      с│мые          │         │      │      │      │      │      │

│надглазурной │показатели   │         │      │      │      │      │      │

│росписью     │определяются │         │      │      │      │      │      │

│             │составом     │         │      │      │      │      │      │

│             │красок       │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                    7. Стальная эмалированная посуда                    │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│7.1. Стальная│алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│эмалированная├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│посуда,      │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│полученная   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │      │  -   │  -   │  -   │

│использовании├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│силикатных   │кобальт (Co) │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│эмалей       ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(фриттов)    │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│7.2. Стальная│алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│эмалированная├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│посуда,      │бор (B)      │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│полученная   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │      │  -   │  -   │  -   │

│использовании├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│титановых    │кобальт (Co) │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│эмалей       │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                  8. Посуда с антипригарным покрытием                   │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│8.1. Посуда с│фтор-ион     │  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │      │

│антипригарным│(суммарно)   │         │      │      │      │      │      │

│покрытием  на├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│основе       │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│фторопласта  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ксилолы      │    -    │0,050 │  3   │0,200 │  -   │  3   │

│             │(смесь       │         │      │      │      │      │      │

│             │изомеров)    │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│антипригарное│             │         │      │      │      │      │      │

│покрытие:    │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│серого цвета │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│синего цвета │кобальт (Co) │  0,100  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│коричневого  │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│цвета        │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│зеленого     │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│цвета        │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│розового     │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│цвета        │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при нанесении│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│покрытия   на├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│углеродистую │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│и            ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│низколегиро- │             │         │      │      │      │      │      │

│ванные стали │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при нанесении│алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│покрытия   на├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│алюминий    и│медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│алюминиевые  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│сплавы       │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                    9. Лакированная консервная тара                     │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│9.1.    Тара,│эпихлоргидрин│  0,100  │  -   │  2   │0,200 │  -   │  2   │

│лакированная ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│эпоксифеноль-│формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│ными лаками  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │дифенилолпро-│  0,010  │  -   │  4   │  -   │0,040 │  -   │

│             │пан          │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Рb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ксилолы      │    -    │0,050 │  3   │0,200 │  -   │  3   │

│             │(смесь       │         │      │      │      │      │      │

│             │изомеров)    │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │пропиловый   │  0,100  │  -   │  4   │0,300 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │этилбензол   │    -    │0,010 │  4   │0,020 │  -   │  3   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│9.2.    Тара,│формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│лакированная ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│фенольно-мас-│фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│ляными лаками│             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│9.3.    Тара,│эпихлоргидрин│  0,100  │  -   │  2   │0,200 │  -   │  2   │

│покрытая     ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│белково-ус-  │формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │      │  2   │

│тойчивыми    ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│эмалями,     │дифенилолпро-│  0,010  │  -   │  4   │  -   │0,040 │  -   │

│содержащими  │пан          │         │      │      │      │      │      │

│цинковую     ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│пасту        │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│9.4.  Тapa  с│формальдегид │  0,100  │  -   │  2   │0,003 │  -   │  2   │

│винилоргансо-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ловым        │ацетальдегид │    -    │0,200 │  4   │0,010 │  -   │  3   │

│покрытием    │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │фенол        │  0,050  │  -   │  4   │0,003 │  -   │  2   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ацетон       │  0,100  │  -   │  3   │0,350 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │винилацетат  │    -    │0,200 │  2   │0,150 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │винил        │  0,010  │  -   │  2   │0,010 │  -   │  1   │

│             │хлористый    │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │спирты:      │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │метиловый    │  0,200  │  -   │  2   │0,500 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изопропиловый│  0,100  │  -   │  4   │0,600 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бутиловый    │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  3   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │изобутиловый │  0,500  │  -   │  2   │0,100 │  -   │  4   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ксилолы      │    -    │0,050 │  3   │0,200 │  -   │  3   │

│             │(смесь       │         │      │      │      │      │      │

│             │изомеров)    │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Дополнительно│             │         │      │      │      │      │      │

│следует      │             │         │      │      │      │      │      │

│определять:  │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │алюминий (А1)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│пигментирова-│             │         │      │      │      │      │      │

│нии      лака│             │         │      │      │      │      │      │

│алюминиевой  │             │         │      │      │      │      │      │

│пудрой       │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│при          │алюминий (А1)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│изготовлении │             │         │      │      │      │      │      │

│тары       из│             │         │      │      │      │      │      │

│алюминия,    │             │         │      │      │      │      │      │

│алюминиевых  │             │         │      │      │      │      │      │

│сплавов      │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│              10. Фильтровальные неорганические материалы               │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│10.1.        │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│Кизельгуры   │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │      │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│10.2. Перлиты│кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │      │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                          11. Металлы, сплавы                           │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│11.1. Чугун  │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Си)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.2.   Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │      │      │      │      │

│углеродистая ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 380)*  │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│* Здесь и далее приводятся ГОСТы на отечественную продукцию (нормируемые│

│показатели распространяются как на отечественную,  так  и  на  импортную│

│продукцию).                                                             │

├─────────────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.3.   Стали│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│низколегиро- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ванные  (ГОСТ│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│5058)        │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.4.   Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│углеродистая ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│качественная │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ   1050,├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│1435)        │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.5.   Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромистая    ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 4543)  │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.6.   Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромокремнис-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│тая     (ГОСТ│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│4543)        │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.7.   Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромованадие-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│вая     (ГОСТ│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│4543)        │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ванадий (V)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.8.   Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромоникеле- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│вая     (ГОСТ│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│4543)        │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.9.   Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромомарган- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│цевая   (ГОСТ│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│4543)        │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.10.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромомарган- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│цевотитановая│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 4543)  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.11.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│кремнемарган-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│цевая       и│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│хромокремне- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│марганцевая  │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 4543)  │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │      │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.12.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромомолибде-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│новая   (ГОСТ│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│4543)        │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │молибден (Mo)│  0,250  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.13.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромоникеле- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│вольфрамовая │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│и            ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│хромоникеле- │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│молибденовая ├─────────────┤  0,100  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 4543)  │хром (Cr 6+) │         │  -   │  з   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │вольфрам (W) │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │молибден (Мо)│  0,250  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.14.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромомолибде-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│налюминиевая │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│и            ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│хромовоалюми-│хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│ниевая   ГОСТ├─────────────┤  0,100  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│4543)        │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │молибден (Mo)│  0,250  │      │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.15.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│хромоникеле- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│вольфрамова- │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│надиевая     ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 4543)  │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ванадий (V)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │вольфрам (W) │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.16.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│качественная ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│рессорно-пру-│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│жинистая     ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│горячекатаная│хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТы  4543,├─────────────┤  0,100  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│2032)        │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.17.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│коррозионнос-├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│тойкая      и│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│жаростойкая  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 5949)  │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.18.  Сталь│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │      │  -   │  -   │

│низколегиро- ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ванная       │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│жаропрочная  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│перлитного   │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│класса  (ГОСТ├─────────────┤  0,100  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│5632)        │хром (Cr6+)  │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │молибден (Мо)│  0,250  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ванадий (V)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.19.  Стали│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│жаропрочные  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│мартенситного│марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│и            ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│мартенситофе-│хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│рритного     ├─────────────┤  0,100  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│классов (ГОСТ│хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│5632)        │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │молибден (Мо)│  0,250  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ванадий (V)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │вольфрам (W) │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.20.  Стали│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│жаропрочные  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│аустенитного │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│класса  (ГОСТ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│5632)        │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │молибден (Мо)│  0,250  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │вольфрам (W) │  0,050  │      │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ниобий (Nb)  │    -    │0,010 │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.21. Сплавы│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│на           ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│железо-нике- │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │      │  -   │  -   │

│левой  основе├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 5632)  │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │вольфрам (W) │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.22. Сплавы│никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│на  никелевой├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│основе  (ГОСТ│хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│5632)        │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │вольфрам (W) │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │молибден (Мо)│  0,250  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ниобий (Nb)  │    -    │0,010 │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │      │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.23.   Медь│медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 859)   │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │сурьма (Sb)  │    -    │0,050 │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │мышьяк (As)  │  0,050  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.24. Латунь│медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(сплав меди с├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│цинком)      │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│простые      ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│деформируемые│железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 1019)  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│специальные  │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 1019)  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │олово (Sn)   │    -    │2,000 │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│литейные     │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 1019)  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │олово (Sn)   │    -    │2,000 │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│вторичные    │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 1020)  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │олово (Sn)   │    -    │2,000 │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.25. Бронзы│медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│оловянные    ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТы   613,│цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│614)         │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │олово (Sn)   │    -    │2,000 │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│безоловянные │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 493)   │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │бериллий (Be)│ 0,0002  │  -   │  1   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.26.       │             │         │      │      │      │      │      │

│Медно-никеле-│             │         │      │      │      │      │      │

│вые сплавы   │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│мельхиор     │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│нейзильбер   │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│нейзильбер   │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│свинцовый    │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.27.       │             │         │      │      │      │      │      │

│Никелевые    │             │         │      │      │      │      │      │

│сплавы       │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│никель       │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│кремнистый   ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 492)   │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│никель       │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│марганцевый  ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 492)   │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│алюмель (ГОСТ│никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│492)         │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│хромель (ГОСТ│никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│492)         │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Сr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│монель  (ГОСТ│никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│492)         │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│нихром  (ГОСТ│никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│5632)        │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ферронихром  │никель (Ni)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │      │

│(ГОСТ 5632)  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.28. Припои│             │         │      │      │      │      │      │

│(ГОСТы  1499,│             │         │      │      │      │      │      │

│8190)        │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│оловянно-сви-│олово (Sn)   │    -    │2,000 │  3   │  -   │  -   │  -   │

│нцовые       │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│свинцово-се- │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│ребряные     │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │серебро (Ag) │    -    │0,050 │  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.29. Цинк и│цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│его    сплавы├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│(ГОСТ 3640)  │свинец (Pb)  │  0,030  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кадмий (Cd)  │  0,001  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.30.       │             │         │      │      │      │      │      │

│Алюминий     │             │         │      │      │      │      │      │

│первичный    │             │         │      │      │      │      │      │

│(ГОСТ 11069) │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│особой       │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│чистоты      │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│высокой      │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│чистоты      │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│технической  │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│чистоты      │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.31. Сплавы│             │         │      │      │      │      │      │

│алюминия     │             │         │      │      │      │      │      │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│деформируемые│алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ванадий (V)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│литейные     │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│(ГОСТ 2685)  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │медь (Cu)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │цинк (Zn)    │  1,000  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.32.  Титан│титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│технический  │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │кремний (Si) │    -    │10,000│  2   │  -   │  -   │  -   │

├─────────────┼─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│11.33. Сплавы│титан (Ti)   │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│титана       │             │         │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │алюминий (Al)│  0,500  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 3+) │суммарно │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             │             │  0,100  │      │      │      │      │      │

│             ├─────────────┤         ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │хром (Cr 6+) │         │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │молибден (Мо)│  0,250  │  -   │  2   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │марганец (Mn)│  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │ванадий (V)  │  0,100  │  -   │  3   │  -   │  -   │  -   │

│             ├─────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│             │железо (Fe)  │  0,300  │  -   │  -   │  -   │  -   │  -   │

└─────────────┴─────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

| Главный государственный санитарный врач РФ | Г.Г. Онищенко |
| --- | --- |

Приложение 1

# Алфавитный перечень
контролируемых химических веществ, элементов с указанием методов их определения

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│   Контролируемые   │ГОСТ, методические указания (МУ, МУК), методические│

│     показатели     │                 рекомендации (МР)                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│         1          │                         2                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ацетальдегид        │МУК 4.1.599-96, МУК 4.1.650-96                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ацетон              │МУ  942-72,  МУ  4149-86,   МУК     4.1.650-96, МУК│

│                    │4.1.649-96                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│акрилонитрил        │ГОСТ 15820, МУК 2.3.3.052-96,  МУК  4.1.658-96,  МУ│

│                    │4628-88, MP 123-11/284-7                           │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ацетофенон          │МУ 4077-86                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бензол              │МУ 4628-88, МУК  4.1.650-96,  МУК  4.1.649-96,  МУК│

│                    │4.1.739-99                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бензальдегид        │МУК 4.1.649-96                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бутадиен (дивинил)  │МУ 942-72                                          │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бутилакрилат        │МУК 4.1.657-96, МР 2447-81                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бутилацетат         │МУ 41419-86, МУ 942-72                             │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бенз(а)пирен        │ГОСТ 23683, МУК 4.1.741-99                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│винил хлористый     │ГОСТ 25737 (СТ СЭВ 2660-82), МР 1941-78            │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│винилацетат         │ГОСТ 22648, МР 2915-82, МР 1870-78                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│гексан              │МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│гептан              │МУ 4149-86                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│гексен              │МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│гептен              │МУ 4149-86, МУК 4.1.650-96                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│гексаметилендиамин  │МР 1503-76, Инструкция N 880-71                    │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│диоктилфталат       │Инструкция N 880-71, МУ 4077-86, МУК 4.1.738-99    │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│дидодецилфталат     │Инструкция N 880-71, МУК 4.1.738-99                │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│диизододецилфталат  │Инструкция N 880-71, МУК 4.1.738-99                │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│диметилтерефталат   │Инструкция N 880-71, МУ 2314-81, МУК 4.1.745-99    │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│диметилфталат       │Инструкция N 880-71, МУК 4.1.738-99                │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│дихлорбензол        │МУ 942-72, МУК 4.1.650-96                          │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│дифенилолпропан     │МР 1436-76, МУ 4395-87, Инструкция N 880-71        │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│кумол               │ГОСТ 15820, МУ 4628-88                             │

│(изопропилбензол)   │                                                   │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ксилолы       (смесь│МУ  4628-88,  МУ  2314-81,  МУК     4.1.650-96, МУК│

│изомеров)           │4.1.649-96, МУК 4.1.739-99                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│Е-капролактам       │MP 1328-75                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│альфа-метилстирол   │ГОСТ 15820, МУ 4628-88                             │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│метилметакрилат     │МР 1863-78, МУ 4628-88, МУК 2.3.3.052-96           │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│метилакрилат        │МУ 4628-88, МУК 2.3.3.052-96                       │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│метилэтилкетон      │МУ 942-72                                          │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│метилацетат         │МУ 4149-86,  МУ 2314-81                            │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│метиленхлорид       │МУ 942-72, МУК 4.1.646-96                          │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│спирты:             │                                                   │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│метиловый           │МУ 4149-86, МУ 2314-81, МУК 4.1.650-96             │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│пропиловый          │МУ 4149-86                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│изопропиловый       │МУ 4149-86                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бутиловый           │МУ 4149-86                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│изобутиловый        │МУ 4149-86                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│стирол              │ГОСТ 15820,  ГОСТ  22648,  МУК   2.3.3.052-96,  МУК│

│                    │4.1.649-96, МР 1730-77, МР 1864-78, МР 2406-81,  MP│

│                    │1327-75, МР 123-11/284-7, MP 1863-78, МУ 4628-88   │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│толуол              │МУ  942-72,  МУ  4628-88,   МУК     4.1.650-96, МУК│

│                    │4.1.651-96, МУК 4.1.649-96                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│формальдегид        │ГОСТ 22648, МУ 4395-87, МУ 4149-86, МУК 4.1.653-96,│

│                    │МУК 4.1.753-99, MP 1849-78, МР 3315-82             │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│фенол               │МУ 4395-87, МУК  4.1.647-96,  МУК  4.1.737-99,  МУК│

│                    │4.1.752-99, МР 1436-76                             │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│хлорбензол          │МУ 942-72, МУК 4.1.650-96                          │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│этилацетат          │МУ 4149-86                                         │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│этилбензол          │ГОСТ 15820, МУК 2.3.3.052-96, МУК  4.1.650-96,  МУК│

│                    │4.1.652-96, МУК  4.1.649-96,  МУК   4.1.739-99, MP │

│                    │1864-78, МУ 4628-88                                │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│этиленгликоль       │Инструкция N 880-71                                │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│эпихлоргидрин       │МР 2413-81, МУ 4395-87                             │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│фтор-ион (суммарно) │ГОСТ 4386, ГОСТ 22648, МУ 1959-78, МУ 3034-84      │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│алюминий (Al)       │ГОСТ 18165, ГОСТ 30178, МП*                        │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│барий (Ba)          │МУ 4077-86, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бериллий (Be)       │ГОСТ 18294, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│бор (B)             │МУ 1856-78, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ванадий (V)         │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│висмут (Bi)         │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│вольфрам (W)        │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│железо (Fe)         │ГОСТ 4011, ГОСТ 30178, МУ 1811-77, МП              │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│кадмий              │ГОСТ 30178, МУК 4.1.742-99,  МР 1510-76, МП        │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│кобальт (Со)        │МУ 1856-78, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│кремний (Si)        │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│литий (Li)          │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│марганец (Mn)       │ГОСТ 4974, МП                                      │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│медь (Cu)           │ГОСТ 4388, ГОСТ 30178, МУК 4.1.742-99, МУ 1811-77, │

│                    │МУ 1856-78, МУК 4.1.742-99, МП                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│молибден (Мо)       │ГОСТ 18308, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│мышьяк (As)         │ГОСТ 4152, ГОСТ 30178, МУ 1856-78, МП              │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│натрий (Na)         │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│никель (Ni)         │ГОСТ 30178, МУ 1811-77, МУ 1856-78, МП             │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ниобий (Nb)         │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│олово (Sn)          │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│ртуть (Hg)          │ГОСТ 30178, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│серебро (Ag)        │ГОСТ 18293, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│свинец (РЬ)         │ГОСТ 18293, ГОСТ 30178, МУК 4.1.742-99, МУ 1856-78,│

│                    │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│сурьма (Sb)         │ГОСТ 30178, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│титан (Ti)          │МП                                                 │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│хром (Сг 3+)        │ГОСТ 30178, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│хром (Cr 6+)        │ГОСТ 30178, МП                                     │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│цинк (Zn)           │ГОСТ 18293, МУК 4.1.742-99, МУ 1811-77, МУ 1856-78,│

│                    │МУ 4077-86, МП                                     │

├────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤

│* Атомно-абсорбционный анализ в  санитарно-гигиенических  исследованиях:│

│Методическое пособие/Под редакцией Л.Г.Подуновой.-М., 1997.             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

# Методы определения

ГОСТ 26383    Парафины нефтяные

ГОСТ    25737 Поливинилхлорид      и      сополимеры       винилхлорида.

(СТ       СЭВ Хроматографический метод определения винилхлорида

2660-82)

ГОСТ 15820    Пластмассы.  Метод   определения   остаточных   мономеров:

стирола,     альфа-метилстирола,           акрилонитрила и

неполимеризующихся примесей этилбензола и изопропилбензола

в полистирольных пластиках с помощью газовой хроматографии

ГОСТ 22648    Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей

ГОСТ 18165    Вода питьевая.  Метод  определения  массовой  концентрации

алюминия

ГОСТ 18294    Вода питьевая.  Метод  определения  массовой  концентрации

бериллия

ГОСТ 4974     Вода питьевая. Метод определения содержания марганца

ГОСТ 4388     Вода питьевая. Метод определения содержания меди

ГОСТ 4152     Вода питьевая.  Метод  определения  массовой  концентрации

мышьяка

ГОСТ 4011     Вода питьевая. Метод определения общего железа

ГОСТ 18293    Вода питьевая. Метод определения содержания свинца, цинка,

серебра

ГОСТ 18308    Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена

ГОСТ 4386     Вода питьевая.  Метод  определения  массовой  концентрации

фтора

ГОСТ 30178    Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

в пищевых продуктах и сырье

МУ 942-72     Методические указания по определению перехода органических

растворителей из полимерных материалов в контактирующие  с

ними воздух, модельные растворы, сухие  и  жидкие  пищевые

продукты

МУ 4149-86    Методические указания  по  осуществлению  государственного

санитарного  надзора  за   производством   и   применением

полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных

для контакта с пищевыми продуктами

МУ 4628-88    Методические    указания    по     газохроматографическому

определению  остаточных  мономеров  и   неполимеризующихся

примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде,

модельных средах и пищевых продуктах

МУ 4077-86    Методические     указания     по     санитарно-химическому

исследованию резин и изделий из них,  предназначенных  для

контакта с пищевыми продуктами

МУ 4395-87    Методические указания по гигиенической оценке лакированной

консервной тары

МУ 2314-81    Методические    указания     на     газохроматографическое

определение       диметилтерефталата,        метилацетата,

метилбензоата, метилтолуилата, метилового и  n-толуилового

спиртов, n-толуилового  альдегида,  n-толуиловой  кислоты,

n-ксилола и дитолилметана в воздухе

МУ 1959-78    Методические     указания     по     санитарно-химическому

исследованию изделий из  фторопласта  4  и  4Д  в  пищевой

промышленности

МУ 3034-84    Методические    указания    по        гигиенической оценке

кремнийорганических    и    фторорганических     покрытий,

предназначенных для использования в пищевой промышленности

при температуре 100 °С

МУ 1856-78    Методические     указания     по     санитарно-химическому

исследованию эмалированной посуды

МУ 1811-77    Методические     указания     по     санитарно-химическому

исследованию посуды и столовых приборов, изготовленных  из

мельхиора, нейзильбера и латуни

МУК           Методические    указания    по     газохроматографическому

4.1.599-96    определению ацетальдегида в воздухе

МУК           Методические указания.  Санитарно-химическое  исследование

2.3.3.052-96  изделий из полистирола и сополимеров стирола

МУК  4.1.646- Методические    указания    по     газохроматографическому

96            определению галогенсодержащих веществ в воде

МУК           Методические    указания    по     газохроматографическому

4.1.647-96    определению фенола в воде

МУК  4.1.649- Методические указания по  хромато-масс-спектрометрическому

96            определению летучих органических веществ в воде

МУК  4.1.650- Методические    указания    по     газохроматографическому

96            определению   ацетона,   метанола,    бензола,    толуола,

этиленбензола,  пентана,  о-,  м-,   n-ксилола,   гексана,

октана, декана в воде

МУК  4.1.651- Методические    указания    по     газохроматографическому

96            определению толуола в воде

МУК  4.1.652- Методические    указания    по     газохроматографическому

96            определению этилбензола в воде

МУК  4.1.653- Методические    указания    по     газохроматографическому

96            определению формальдегида

МУК  4.1.657- Методические    указания    по     газохроматографическому

96            определению бутилакрилата и бутилметакрилата в воде

МУК  4.1.658- Методические    указания    по     газохроматографическому

96            определению акрилонитрила в воде

МУК  4.1.737- Хромато-масс-спектрометрическое определение фенолов в воде

99

МУК  4.1.738- Хромато-масс-спектрометрическое  определение    фталатов и

99            органических кислот в воде

МУК  4.1.739- Хромато-масс-спектрометрическое    определение    бензола,

99            толуола, хлорбензола, этилбензола,  о-ксилола,   стирола в

воде

МУК  4.1.741- Хромато-масс-спектрометрическое  определение   фенантрена,

99            антрацена, флуоретана, перена, хризена и  бенз(а)пирена  в

воде

МУК  4.1.742- Инверсионное вольтамперометрическое измерение концентрации

99            ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде

МУК  4.1.745- Газохроматографическое  определение   диметилового   эфира

99            терефталевой кислоты в воде

МУК  4.1.752- Газохроматографическое определение фенола в воде

99

МУК  4.1.753- Ионохроматографическое определение формальдегида в воде

99

MP       123- Методические   рекомендации   по   спектрофотометрическому

11/284-7      определению  стирола  и   акрилонитрила   при   совместном

присутствии их в вытяжках из АБС-пластиков  и  сополимеров

стирола  с  акрилонитрилом  (водном  и   5%-ном   растворе

поваренной соли)

MP 2447-81    Методические рекомендации по определению бутилового  эфира

акриловой и  метакриловой  кислот  в  водных   вытяжках из

полимерных материалов

MP 1941-78    Методические рекомендации по определению хлористого винила

в ПВХ и полимерных материалах на его основе,  в  модельных

средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания

MP 2915- 82   Методические рекомендации по  определению   винилацетата в

воде методом газожидкостной хроматографии

MP 1870-78    Методические    рекомендации    по     меркуриметрическому

определению   малых   количеств   винилацетата   в   воде,

водно-спиртовых растворах и пищевых продуктах

MP 1503-76    Методические       рекомендации             по определению

гексаметилендиамина  в   воде   при   санитарно-химических

исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой

и текстильной промышленности

MP 1436-76    Методические рекомендации к определению  дифенилолпропана,

а  также  некоторых  фенолов  в   его     присутствии, при

санитарно-химических исследованиях изделий  из  полимерных

материалов,  предназначенных  для  контакта   с   пищевыми

продуктами

MP 1863-78    Методические  рекомендации  по   определению     стирола и

метилметакрилата в водных и солевых вытяжках

МР 1328-75    Методические рекомендации по  определению   капролактама в

воде, воздухе и биологических средах

MP 1730-77    Методические рекомендации по определению стирола с помощью

тонкослойной   хроматографии   при    санитарно-химическом

исследовании изделий из полистиролов

МР 1864-78    Методические рекомендации  по  хроматографическому  методу

раздельного  определения  стирола  и  этилбензола   при их

совместном присутствии  в  модельных  средах,  имитирующих

пищевые продукты

МР 2406- 81   Методические рекомендации по определению стирола в пищевых

продуктах методом газожидкостной хроматографии

МР 1327-75    Методические  рекомендации  по   раздельному   определению

стирола, кумарона, индена в воздухе  методом  тонкослойной

хроматографии

МР 1849-78    Методические рекомендации по определению  формальдегида  в

водных вытяжках и модельных средах

МР 3315-82    Методические рекомендации по определению  формальдегида  в

воздухе

МР 2413- 81   Методические рекомендации по определению эпихлоргидрина  в

водных вытяжках из полимерных материалов

МР 1510-76    Методические рекомендации по определению кадмия в  воде  и

модельных средах, имитирующих пищевые продукты

Инструкция  N Инструкция по санитарно-химическому исследованию  изделий,

880-71        изготовленных  из  полимерных   и   других   синтетических

материалов,  предназначенных  для  контакта   с   пищевыми

продуктами.- М., 1972

МП            Атомно-абсорбционный  анализ   в   санитарно-гигиенических

исследованиях:  Методическое  пособие  /   Под   редакцией

Л.Г.Подуновой - М., 1997

Приложение 3

# Рекомендации
по выбору контролируемых показателей при исследовании комбинированных, композиционных материалов, а также материалов, не вошедших в настоящий перечень

1. При проведении санитарно-химических исследований комбинированных материалов, состоящих из двух и более слоев, контролируемые показатели определяются, в первую очередь, материалом слоя, контактирующего с продуктами питания и следующего за ним слоя. Если эти слои проницаемые и возможна миграция гигиенически значимых ингредиентов из глубинных слоев, то и природой следующих слоев.

2. При санитарно-химическом исследовании композиционных материалов, как-то клеев, пластизолей, герметиков, покрытий на основе смол различного типа и других аналогичных объектов, контролируемые показатели определяются исходя из основного компонента (вида смолы), используемых растворителей и добавок.

3. При отсутствии в СанПиН сведений о материале (материалах), использованном (использованных) для изготовления объекта исследования, контролируемые санитарно-химические показатели определяются исходя из химической природы материала, условий его синтеза, его рецептурного состава.

Приложение 4

# Перечень веществ,
имеющих значения ДКМ, подлежащих уточнению

1. Винилацетат

2. Капролактам

3. Эпихлоргидрин

4. Формальдегид

5. Гексаметилендиамин